**PVDF 电极粘结剂最适合采用“经典 MD 研究结构、界面和力学，量子化学研究氧化反应，粗粒化模拟研究加工过程”的组合路线。**已有文献能支持这些方向，但成熟度不同：界面脱粘和局部结构已有直接研究；工业浆料流变、长期老化和高电压分解，需要跨尺度方法与实验校准。

下面以锂离子电池为主要背景，整理截至 2026 年 9 月检索到的代表性原始研究。其中会区分“PVDF 电极体系已验证的做法”和“可迁移的方法”，不把聚合物电解质或燃烧研究直接当作电极粘结剂结论。

一、目前可以模拟哪些性能，如何计算

首先应把研究对象分为三种状态：PVDF/溶剂溶液、含活性颗粒和导电剂的浆料、干燥或浸液后的电极。同一种 PVDF 在三种状态中的有效相互作用与力学行为可能不同。

| 关注性能 | 主要输出 | 计算方法 | 能回答的问题与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界面吸附、结合能力 | 吸附能、单位面积分离能、吸附自由能 | 界面能量差；伞形采样、热力学积分等自由能方法 | 筛选表面与改性基团；能量指标不等于剥离强度 |
| 界面脱粘、抗滑移 | 法向/切向牵引–分离曲线、峰值应力、分离功 | 非平衡 MD 拉伸、剪切、链拔出 | 可区分界面失效和粘结剂内部失效；强烈依赖加载速率 |
| 弹性、强度、延展性 | 杨氏模量、剪切模量、泊松比、应力–应变曲线 | 小应变加载、有限温度弹性计算、大变形 MD | 可研究晶型、取向、链长和溶剂的影响；固定键力场不能模拟化学断链 |
| 粘弹性、蠕变与回复 | 松弛模量、蠕变柔量、频率相关模量 | 阶跃应变、恒应力、振荡加载、应力相关函数 | 短时间响应可算；实验低频响应通常超出全原子 MD 时间尺度 |
| 溶解、混溶与溶剂选择 | 混合焓/自由能、链尺寸、聚集程度、溶剂化结构 | PVDF/溶剂 MD，必要时自由能计算 | 可比较 NMP、DMF 等；短链“分散良好”不能证明高分子量树脂完全可溶 |
| 浆料加工与流变 | 剪切粘度、剪切变稀、链取向、颗粒网络 | 平衡/非平衡 MD；粗粒化 MD、DPD | 全原子适合局部机理；完整浆料需介观模型 |
| 结晶、晶型与成膜 | trans/gauche 比例、取向、晶区、相分离 | 温度/浓度扫描、退火、结构因子和局部有序度分析 | 局部全 trans 构象不等于形成了完整 β 晶体 |
| 电解液润湿、吸液和溶胀 | 接触角、吸液量、溶胀比、浸液后模量与粘附 | 液滴/薄膜模拟、聚合物与液体接触、不同吸液量模型 | 固定加入电解液只给出该组成下的性质，不能自动得到平衡吸液量 |
| 离子输运 | 扩散系数、配位数、驻留时间、电导率 | MSD、RDF、配位交换、集体电荷位移或电流相关函数 | 可评价粘结剂层的输运阻碍；不能只用 Li⁺ 自扩散系数代表电导率 |
| 抗氧化、化学降解 | 电离能、氧化自由能、反应能垒、产物 | MD 取样＋DFT；AIMD；经过验证的反应势 | 普通固定电荷、固定键 MD 不能直接预测氧化电位 |
| 热与介电性质 | 热膨胀、玻璃化转变、导热、极化响应 | 温度扫描、热流模拟、偶极涨落或外场响应 | 可以作为辅助指标；电子极化和反应需相应模型 |

这些方法中，界面牵引–分离已有直接的 PVDF 电极研究；弹性和粘度的具体实现可参考 LAMMPS 弹性计算文档与粘度计算文档。下面展开最值得投入的方向。

1．界面粘附：建议同时计算“结合能、自由能、牵引–分离曲线”

这三个量回答不同问题，不宜互相替代。

① 能量型分离功：适合快速筛选。

对 PVDF 与基底 \(S\)，常用：

\[ W_{\mathrm{sep}}^{E} =\frac{E_{\mathrm{PVDF}}+E_S-E_{\mathrm{PVDF}/S}}{A} \]

其中 \(A\) 是界面面积。应说明分离后各组分是否弛豫、采用什么参考构型，以及周期模型中有几个界面。它主要衡量结合的能量收益，未完整包含熵和变形耗散。

Lee 的 PVDF/铜研究得到约 0.53 J·m⁻² 的能量型分离功；但其模型采用仅 20 个重复单元的链，铜–聚合物交叉作用通过 LJ 混合规则构建。因此，该值适合作为特定模型的基准，不能直接当作工业 PVDF/铜箔的普适参数。Lee，2016，Journal of Nanomaterials

② 吸附或脱附自由能：适合比较湿态界面。

用链–表面距离、接触数等作为反应坐标，经过伞形采样和重加权得到平均力势：

\[ G(z)=-k_{\mathrm B}T\ln P(z)+C \]

它能纳入构象熵、溶剂竞争吸附和界面溶剂重排。单链脱附自由能与整片薄膜的单位面积粘附自由能是不同对象，必须明确约束与参考态。

对于电极，建议比较：

- 干燥 PVDF/基底；

- 含残余 NMP 的界面；

- 浸入实际电解液后的界面。

这是比单纯比较真空吸附能更贴近服役状态的研究设计。

③ 牵引–分离曲线：最接近机械脱粘问题。

固定基底底层，对聚合物上部施加法向或切向位移，记录反力：

\[ T_n(\delta)=\frac{F_n(\delta)}{A},\qquad T_s(\delta)=\frac{F_s(\delta)}{A} \]

输出峰值应力、临界位移及曲线面积：

\[ W_{\mathrm{pull}}=\int T(\delta)\,\mathrm d\delta \]

有限速率下的曲线面积包含粘弹性和塑性耗散，通常是该加载条件下的分离功，不能自动等同于平衡粘附功。

直接的文献例子是 Lee 等的 PVDF/石墨研究：模型中的法向、剪切峰值分别约 300 MPa、30 MPa，并将牵引–分离关系用于连续尺度内聚区模型。这些是纳米模型和特定加载条件下的结果。Lee 等，2014，Journal of The Electrochemical Society

**对正极体系的建模建议：**优先研究 PVDF/真实活性材料表面、PVDF/导电碳、PVDF/氧化或羟基化铝表面。铜和理想石墨论文提供了方法模板，但不能代替 NMC、LFP、包覆层和铝箔表面的专门参数化。

2．抗氧化：核心是“MD 取样＋电子结构与反应计算”

需要区分三个问题：

| 问题 | 应计算的量 | 合适的方法 |
| --- | --- | --- |
| PVDF 或改性基团是否容易失去电子？ | 垂直/绝热电离能、氧化自由能 | DFT、ΔSCF、溶剂化热力学循环 |
| 氧化之后是否容易断链或脱氟？ | 反应路径、反应自由能、活化能垒 | DFT 过渡态、NEB、AIMD/增强采样 |
| 高电压电极环境是否促进分解？ | 界面电子转移、表面催化、溶剂/盐耦合反应 | 显式界面 DFT/AIMD，必要时电位控制方法 |

已有直接面向粘结剂的研究，用单体到四聚体模型比较 PVDF、PAM、PMA、PHFP 的 HOMO 和电离能，并与 LSV 比较。这证明了量子化学筛选的可行性，但短低聚物不能完整代表实际聚合物形态。Yu 等，2013，Journal of the Korean Electrochemical Society

另有包含 PVDF 的研究，比较不同复杂度的聚合物结构模型，以 DFT 估计电化学稳定窗口；其结果说明，聚合物形态本身就是需要考虑的变量。Chen 等，2019，Chemistry of Materials

推荐的计算流程是：

- 用经典 MD 对 PVDF＋电解液、必要时含电极表面的体系充分取样。

- 抽取多个相互独立、具有代表性的局部构型。

- 用 DFT 计算电离能分布、氧化态电荷定位和结构变化。

- 对疑似薄弱位点计算后续分解路径和能垒。

- 若需报告相对 Li/Li⁺ 的氧化电位，加入环境与自由能处理，并明确电极参考标定。

- 与匹配配方、基底和测试条件的 LSV/CV、恒电位老化及产物分析比较。

上述“MD 取样后计算电离能分布”的方法已有电解液原始研究支持；该研究还显示溶剂–阴离子耦合会改变氧化倾向。将它用于 PVDF 粘结剂是合理的方法迁移，仍需体系验证。Fadel 等，2019，Nature Communications

几个容易误判的地方：

- HOMO 只能作为筛选描述符，不能直接等同于实验氧化起始电位。

- C–F 键解离能高，不足以证明所有界面反应路径都具有高能垒。

- 几十皮秒 AIMD 中没有分解，不能证明长期稳定。

- 加电场的普通经典 MD 仍然没有自动获得电子转移能力。

反应 MD 方面，Gao 等已开发 C/H/O/F/Al ReaxFF，研究 PVDF 凝聚态和与氧化铝包覆铝颗粒的反应，涉及 HF 和 Al–F 产物。但其高温反应场景不等于电池高电压氧化，且不能直接覆盖含 Li、P、Ni、Co、Mn 的完整体系。Gao 等，2022，The Journal of Physical Chemistry C

3．机械性能：重点在链缠结、半结晶结构和浸液后的变化

小应变 MD 可以求弹性常数：

\[ C_{ijkl}=\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}} \]

大变形模拟则可观察屈服、空穴形成、链滑移、拔出和取向。对粘结剂，值得优先研究的是：

- 分子量及分布改变后，缠结与承载能力如何变化；

- 晶区提供的刚性与非晶区提供的延展性如何平衡；

- 残余溶剂、电解液吸收是否引起塑化和模量下降；

- 多次加载后是否出现不可逆结构变化。

2022 年一项 PVDF 研究采用 100 条链、每链 400 个重复单元，约 24 万原子，用 PCFF 和 LAMMPS 研究温度、拉伸与构象变化。这类长链模型比低聚物更适于力学机理分析，但其 MD 应变率仍远高于常规实验。Investigation of Molecular Mechanisms…，Polymer，2022

因此，比较配方时应保持加载条件一致，并做链长和应变率敏感性分析。不能通过大幅缩短链长来提速，再直接预测工业树脂的延展性和低频粘弹性。

4．加工性能：从溶剂化到浆料网络，再到干燥迁移

**溶液层面。**可计算回转半径 \(R_g\)、链间接触、溶剂化结构、聚集与构象分布；混溶性最好结合自由能或经验证的混合模型，而非只看相互作用能。

Park 等对 9–67 wt% PVDF/NMP 或 DMF 体系开展全原子 MD，使用 OPLS-AA，研究浓度和溶剂对链构象、局部结构的影响。这是一篇直接关联电极加工溶剂的参考文献。Park 等，2023，RSC Advances

**流变层面。**平衡液体的零剪切粘度可由 Green–Kubo 关系计算：

\[ \eta=\frac{V}{k_{\mathrm B}T} \int_0^\infty \langle P_{xy}(0)P_{xy}(t)\rangle\,\mathrm dt \]

非平衡剪切可得到 \(\eta(\dot\gamma)\)，研究剪切变稀和链取向；存在明显流动时，应正确扣除流动速度并选择恒温方式。计算方法与实现

**浆料层面。**完整浆料还涉及颗粒团聚、碳网络、聚合物桥联和竞争吸附，不能仅凭 PVDF/NMP 溶液粘度推断。2020 年的一项实验研究在特定 NCM/CB/NMP 配方中观察到 PVDF 对颗粒吸附较弱，主要增加连续相粘度。这提醒我们：模型不能预先假定 PVDF 必然强吸附并形成桥联。Role of PVDF in Rheology and Microstructure…，2020

**干燥与辊压层面。**适合用粗粒化 MD/DPD 或颗粒尺度模型，输出：

- 粘结剂沿厚度方向的浓度分布；

- 活性颗粒覆盖率、碳–粘结剂网络；

- 孔隙率、接触网络和局部应力。

已有 NMC 电极制造研究采用粗粒化 MD，并通过粒子群优化与机器学习加速力场参数拟合，以浆料性质进行校准。这里的粗粒化粒子可能代表活性颗粒或碳–粘结剂域，并非一定逐条表示 PVDF 分子链。Lombardo 等，2020，Batteries & Supercaps

5．离子输运：作为“粘附增强是否阻碍传输”的配套指标

扩散系数可由长时间扩散区的 MSD 求得：

\[ D_i=\lim_{t\to\infty} \frac{\langle|\mathbf r_i(t)-\mathbf r_i(0)|^2\rangle}{6t} \]

界面附近通常应分别分析平行和垂直方向。进一步结合 Li⁺ 配位、驻留时间、离子团簇，以及穿过粘结剂层的自由能势垒。

电导率涉及离子间相关性。2026 年一项 PVDF 基电解质研究使用 Onsager 系数分析盐和增塑剂对输运的影响，适合借鉴其分析框架；但电解质中的结论需要在电极薄粘结层中重新验证。Shi 等，2026，Chemical Engineering Science

二、如何提升 MD 的速度和精度

最有效的原则是：**先保证模型能回答目标问题，再优化达到所需统计精度的成本。**对 PVDF，慢链松弛、界面取样不足和交叉作用参数不准，常比单步积分速度更值得优先处理。

1．提高速度：按目标选择方法

| 方法 | 适用任务与收益 | 需要控制的误差 |
| --- | --- | --- |
| GPU、并行和输出优化 | 全原子 MD 常规加速；减少不必要轨迹输出和 CPU/GPU 数据传输 | 在实际力场、体系大小上测试，不能预设固定加速倍数 |
| 键约束与合理时间步长 | 约束高频振动后减少积分步数 | 检查能量漂移及目标性质；不能把非反应体系步长直接用于反应 MD |
| 改善初态与分阶段平衡 | 降低长链初始构型带来的无效等待 | 密度稳定不等于链构象、吸附和缠结已经平衡 |
| 伞形采样、元动力学等增强采样 | 脱附、构象转变、反应自由能 | 反应坐标和窗口重叠必须合理；有偏轨迹不能直接计算真实扩散和粘度 |
| 粗粒化 MD/DPD | 长链、浆料团聚、干燥和大尺度结构 | 结构吻合不保证动力学吻合；粘度、扩散、相行为须额外标定 |
| 机器学习势 | 扩大接近 DFT 精度的反应与界面模拟 | 训练域、长程静电、带电态及反应构型覆盖决定可靠性 |
| 多保真筛选 | 少量高成本计算校准，大量低成本模型筛选 | 保留独立验证集，不把代理模型外推结果视为已验证结论 |

实际软件优化上，LAMMPS 官方文档强调：KOKKOS 的收益取决于体系和所用算法；未加速的计算与频繁输出会引起额外数据传输，应比较真实生产脚本的性能。LAMMPS 加速包比较

增强采样适合提高自由能探索效率，例如 well-tempered metadynamics；它改善的是采样效率，并不自动恢复真实动力学时间。Barducci 等，2008，Physical Review Letters

**粗粒化的优先使用方式：**先用全原子模型获得局部结构、相互作用和吸附自由能，再建立面向目标工况的粗粒化模型；必要时将代表性构型还原成全原子，重新计算界面性质。对于干燥，应尽量匹配扩散与蒸发的竞争关系，例如 Péclet 数，而不只是人为快速删除溶剂。

**机器学习势的正确定位：**它主要相对于 DFT/AIMD 提速，未必比普通经验力场更快。PVDF/氧化物/电解液体系还涉及长程静电和电荷变化，不能默认短程局部势就能描述高电压反应；相关方法研究已明确展示了加入长程电荷转移的重要性。Ko 等，2021，Nature Communications

2．提高精度：优先改进这五项

① 按性质选择和验证力场。

OPLS-AA、PCFF、COMPASS、PVDF 专用力场都有使用场景，不能凭名称判断哪一个全面更准。

验证应对应目标：

| 目标 | 至少验证的性质 |
| --- | --- |
| 界面粘附 | 表面结构、吸附构型、吸附能/自由能、交叉作用 |
| 机械性能 | 密度、晶型、弹性、链统计、缠结和塑化趋势 |
| 加工流变 | 溶液密度、链尺寸、粘度、混溶性、颗粒吸附 |
| 离子输运 | 溶剂化结构、离子关联、扩散和电导率 |
| 氧化反应 | 电离能、氧化态电荷定位、反应能和能垒 |

2025 年发表的 PVDF-FF 针对 α、β、γ、δ 晶相的结构、弹性、介电和压电性质进行量子力学参数化，值得作为候选。但其晶体性质验证不等于已经验证 PVDF/NMP、PVDF/NMC 或氧化反应。Vijayakumar 等，2025，The Journal of Physical Chemistry C

② 界面交叉参数要单独验证。

“聚合物力场正确＋基底力场正确”不保证二者之间的相互作用正确。建议用少量带色散修正的 DFT 吸附能、距离和构型，检验或拟合交叉参数；同时处理力场函数形式、混合规则和静电参数的兼容性。无机–有机界面可参考 INTERFACE 力场框架，但具体电极表面仍需适用性验证。Heinz 等，2013，Langmuir

③ 模型必须体现真实材料状态。

优先纳入对结果敏感的变量：分子量、支化或共聚、结晶度、晶区取向、残余溶剂、吸液量，以及基底氧化、羟基化、包覆和缺陷状态。研究不同荷电状态的正极，还要考虑相应表面组成与电子状态。

恒电位方法可以描述适用导电电极的电荷响应，但并不会自动赋予固定键模型氧化分解能力；也不能未经验证就把理想金属电极方法用于所有正极氧化物。LAMMPS 恒电位方法说明

④ 做针对目标量的收敛与不确定性分析。

至少检查：

- 多个独立初始构型和随机种子；

- 链长、盒子尺寸、膜厚或表面覆盖率；

- 模量与脱粘的加载速率；

- 扩散是否进入长时间扩散区；

- 自由能窗口重叠、往返采样与慢变量；

- 均值、误差条以及力场选择带来的模型差异。

多条独立短轨迹只有在各自覆盖相关松弛过程后才有效；不能替代一条尚未完成的慢链松弛过程。

⑤ 用与目标相匹配的实验闭环验证。

界面计算对应剥离或界面断裂实验，并检查实际破坏位置；力学对应干态/浸液后的拉伸与 DMA；加工对应真实配方流变和干燥后粘结剂分布；氧化对应电化学测试与产物表征。原子尺度粘附功与宏观剥离力之间还存在粗糙度、孔隙、塑性和粘弹耗散，必要时用连续力学模型连接。

建议优先开展的研究组合

如果目标是指导 PVDF 电极粘结剂优化，我建议先完成以下四组，而不是一次建立包含所有组分的巨大模型：

- **干态与浸液界面：**计算吸附自由能、法向/切向牵引–分离曲线及失效位置。

- **半结晶长链 PVDF：**研究链长、结晶度和吸液量对模量、延展性与松弛的影响。

- **真实环境下的抗氧化：**MD 抽样＋DFT 电离能分布＋关键分解能垒。

- **加工的介观模型：**以溶液、吸附和流变数据校准粗粒化参数，研究浆料网络与干燥迁移。

这套方案能分别给出“粘得牢不牢”“受变形后能否维持连接”“高电压下是否发生化学失效”“能否均匀加工成膜”的证据，并支持对改性 PVDF、共混配方和工艺条件进行有依据的比较。